# Алюминий

| i | E | U | t | c | in | e | e | з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.5-10.5 МэВ | 0.48 | 1.90 | 0.095 | 0.80 | 1.00 | 0.64 | 0. 127 | 0.0266 |
|  | 4.0-6.5 МЭВ | 0.48 | 2.20 | 0.023 | 0.75 | 1.43 | 0.57 | 0.148 | 0.0317 |
|  | 2.5-4.0 МэВ | 0.48 | 2.70 | 0.002 | 0.65 | 2.05 | 0.47 | 0.196 | 0.0391 |
|  | 1.4-2.5 МэВ | 0.57 | 3.00 | 0.0004 | 0.50 | 2.50 | 0.36 | 0.207 | 0.0472 |
|  | 0.8-1.4 МэВ | 0.57 | 3.20 | 0.0004 | 0. 13 | 3.07 | 0.29 | 0.282 | 0.0524 |
|  | 0.4-0.8 МэВ | 0.69 | 4.00 | 0.0007 | - | 4.00 | 0.20 | 0.342 | 0.0590 |
|  | 0.2-0.4 МэВ | 0.69 | 3.90 | 0.001 | - | 3.90 | 0. 11 | 0.371 | 0.0657 |
|  | 0.1-0.2 МэВ | 0.69 | 5.20 | 0.003 | - | 5.20 | 0.06 | 0.523 | 0.0694 |
|  | 46.5-100 КЭВ | 0.77 | 5.00 | 0.002 | - | 5.00 | 0.04 | 0.460 | 0.0708 |
|  | 21.5-46.5 КЭВ | 0.77 | 7.40 | 0.006 | - | 7.39 | 0.03 | 0.687 | 0.0716 |
|  | 10.0-21.5 КЭВ | 0.77 | 1.00 | 0.001 | - | 1.00 | 0.02 | 0.094 | 0.0723 |
|  | 4.65-10.0 КЭВ | 0.77 | 2.60 | 0.060 | - | 2.54 | 0.02 | 0.238 | 0.0723 |
|  | 2.15-46.5 КЭВ | 0.77 | 1.40 | 0.0007 | - | 1.40 | 0.02 | 0.131 | 0.0723 |
|  | 1.0-2.15 КЭВ | 0.77 | 1.40 | 0.0010 | - | 1.40 | 0.02 | 0. 131 | 0.0723 |
|  | 465-1000 ЭВ | 0.77 | 1.40 | 0.0015 | - | 1.40 | 0.02 | 0. 131 | 0.0723 |
|  | 215-465 ЭВ | 0.77 | 1.40 | 0.0021 | - | 1.40 | 0.02 | 0.131 | 0.0723 |
|  | 100-215 ЭВ | 0.77 | 1.40 | 0.0031 | - | 1.40 | 0.02 | 0. 131 | 0.0723 |
|  | 46.5-100 ЭВ | 0.77 | 1.40 | 0.0046 | - | 1.40 | 0.02 | 0. 131 | 0.0723 |
|  | 21.5-46.5 эВ | 0.77 | 1.41 | 0.0067 | - | 1.40 | 0.02 | 0. 131 | 0.0723 |
|  | 10.0-21.5 ЗВ | 0.77 | 1.41 | 0.010 | - | 1.40 | 0.02 | 0. 131 | 0.0723 |
|  | 4.65-10.0 ЭВ | 0.77 | 1.42 | 0.015 | - | 1.40 | 0.02 | 0. 131 | 0.0723 |
|  | 2.15-4.65 ЭВ | 0.77 | 1.42 | 0.021 | - | 1.40 | 0.02 | 0.131 | 0.0723 |
|  | 1.0-2.15 ЭВ | 0.77 | 1.43 | 0.031 | - | 1.40 | 0.02 | 0.131 | 0.0723 |
|  | 0.465-1.0 ЭВ | 0.77 | 1.45 | 0.046 | - | 1.40 | 0.02 | 0.131 | 0.0723 |
|  | 0.215-0.465ЭВ | 0.77 | 1.47 | 0.067 | - | 1.40 | 0.02 | 0.131 | 0.0723 |
| Т | 0.0252 ЭВ | - | 1.64 | 0.241 | - | 1.40 | 0.02 | - | - |

# МАТРИЦА НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ

| i | in(i i+k) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |  |
|  | 0.05 | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | - |  |
|  | 0.06 | 0.31 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | - | - |  |
|  | 0.04 | 0.27 | 0.19 | - | - | - | - | - |  |
|  | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | - | - | - |  |