# Уран 238

| i | U | t | f |  | c | in | e | e | з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.48 | 6.30 | 1.00 | 3.48 | 0.00 | 1 .80 | 3.50 | 0.84 | 0.023 | 0.0013 |
|  | 0.48 | 7 .50 | 0.58 | 3.09 | 0.01 | 2.51 | 4.40 | 0.80 | 0.025 | 0.0017 |
|  | 0.48 | 7.70 | 0.58 | 2.87 | 0.02 | 2.60 | 4.50 | 0.71 | 0.027 | 0.0024 |
|  | 0.57 | 7.10 | 0.49 | 2.67 | 0.06 | 2.25 | 4.30 | 0.53 | 0.029 | 0.0039 |
|  | 0.57 | 6.90 | 0.02 | 2.58 | 0.13 | 2.15 | 4.60 | 0.42 | 0.040 | 0.0049 |
|  | 0.69 | 7.80 | - | - | 0. 13 | 1.65 | 6.02 | 0.33 | 0.049 | 0.0056 |
|  | 0.69 | 9.60 | - | - | 0.15 | 1.05 | 8.40 | 0.21 | 0.080 | 0.0066 |
|  | 0.69 | 11.5 | - | - | 0.22 | 0.55 | 10.7 | 0.12 | 0.115 | 0.0074 |
|  | 0.77 | 12.8 | - | - | 0.35 | 0.19 | 12.3 | 0.07 | 0.125 | 0.0078 |
|  | 0.77 | 13.5 | - | - | 0.46 | - | 13.0 | 0.04 | 0.137 | 0.0081 |
|  | 0.77 | 14.0 | - | - | 0.60 | - | 13.4 | 0.02 | 0.143 | 0.0082 |
|  | 0.77 | 15.5 | - | - | 0.78 | - | 14.7 | 0.01 | 0.158 | 0.0083 |
|  | 0.77 | 16.5 | - | - | 1.20 | - | 15.3 | 0.00 | 0.167 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 18.0 | - | - | 2.10 | - | 15.9 | 0.00 | 0.174 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 23.0 | - | - | 3.60 | - | 19.4 | 0.00 | 0.212 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 18.5 | - | - | 4.50 | - | 14.0 | 0.00 | 0. 153 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 80.0 | - | - | 17.0 | - | 63.0 | 0.00 | 0.687 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 40.0 | - | - | 15.0 | - | 25.0 | 0.00 | 0.273 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 140 | - | - | 58.0 | - | 82.0 | 0.00 | 0.895 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 120 | - | - | 82.0 | - | 38.0 | 0.00 | 0.415 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 190 | - | - | 171 | - | 19.0 | 0.00 | 0.207 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 9.54 | - | - | 0.54 | - | 9.00 | 0.00 | 0.098 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 9.47 | - | - | 0.47 | - | 9.00 | 0.00 | 0.098 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 9.58 | - | - | 0.58 | - | 9.00 | 0.00 | 0.098 | 0.0084 |
|  | 0.77 | 9.90 | - | - | 0.90 | - | 9.00 | 0.00 | 0.098 | 0.0084 |
| Т | - | 11.7 | - | - | 2.71 | - | 9.00 | 0.00 | - | - |

# МАТРИЦА НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ U-238

| i | in(i i+k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.41 | 0.65 | 0.75 | 0.43 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | - |
|  | 0.02 | 0.10 | 0.40 | 0.70 | 0.73 | 0.38 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | - | - |
|  | 0.06 | 0.29 | 0.66 | 0.84 | 0.47 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | - | - | - |
|  | 0.14 | 0.58 | 0.82 | 0.45 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - |
|  | 1 .15 | 0.49 | 0.34 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - |
|  | 1.31 | 0.31 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
|  | 0.74 | 0.29 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 0.32 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 0.07 | 0.09 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |