# Свинец

| i | E | u | t | c | in | e | e | з(e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.5-10.5 МэВ | 0.48 | 5,50 | 0,000 | 2.50 | 3,00 | 0,84 | 0,023 | 0,0015 |
| 2 | 4.0-6.5 МЭВ | 0.48 | 7,20 | 0,000 | 2.10 | 5.10 | 0,76 | 0,040 | 0,0023 |
| 3 | 2.5-4.0 МэВ | 0.48 | 7,50 | 0,001 | 1.23 | 6,27 | 0,52 | 0.071 | 0,0046 |
| 4 | 1.4-2.5 МЭВ | 0.57 | 5,90 | 0.001 | 0.55 | 5.35 | 0,31 | 0,062 | 0,0066 |
| 5 | 0.8-1.4 МэВ | 0.57 | 5,70 | 0,003 | 0.29 | 5,41 | 0,20 | 0.073 | 0,0077 |
| 6 | 0.4-0.8 МэВ | 0.69 | 5,70 | 0.004 | 0,01 | 5,69 | 0,13 | 0.069 | 0,0084 |
| 7 | 0.2-0.4 МэВ | 0.69 | 7,40 | 0,006 | - | 7,39 | 0,14 | 0,089 | 0,0083 |
| 8 | 0.1-0.2 МэВ | 0.69 | 9.80 | 0,006 | - | 9,79 | 0,10 | 0,122 | 0,0086 |
| 9 | 46.5-100 кэВ | 0.77 | 10.7 | 0,005 | - | 10,7 | 0,05 | 0,126 | 0,0091 |
| 10 | 21.5-46.5 кэВ | 0.77 | 10.2 | 0,004 | - | 10.2 | 0,02 | 0,125 | 0,0094 |
| 11 | 10.0-21.5 кэВ | 0.77 | 10.7 | 0,002 | - | 10.7 | 0,01 | 0,132 | 0,0095 |
| 12 | 4.65-10.0 кэВ | 0.77 | 11.0 | 0,001 | - | 11.0 | 0,00 | 0,137 | 0,0096 |
| 13 | 2.15-46.5 кэВ | 0.77 | 11.0 | 0,001 | - | 11.0 | 0,00 | 0,137 | 0,0096 |
| 14 | 1.0-2.15 кэВ | 0.77 | 11.0 | 0,001 | - | 11.0 | 0,00 | 0,137 | 0,0096 |
| 15 | 465-1000 эВ | 0.77 | 11.1 | 0,001 | - | 11.1 | 0,00 | 0,138 | 0,0096 |
| 16 | 215-465 эВ | 0.77 | 11.2 | 0,002 | - | 11.2 | 0,00 | 0,140 | 0,0096 |
| 17 | 100-215 эВ | 0.77 | 11.3 | 0,002 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| 18 | 46.5-100 эВ | 0.77 | 11.3 | 0,003 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| 19 | 21.5-46.5 эВ | 0.77 | 11.3 | 0,005 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| 20 | 10.0-21.5 эВ | 0.77 | 11.3 | 0,007 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| 21 | 4.65-10.0 эВ | 0.77 | 11.3 | 0,010 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| 22 | 2.15-4.65 эВ | 0.77 | 11.3 | 0,015 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| 23 | 1.0-2.15 эВ | 0.77 | 11.3 | 0,022 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| 24 | 0.465-1.0 эВ | 0.77 | 11.3 | 0,033 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| 25 | 0.215-0.465эВ | 0.77 | 11.3 | 0,048 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |
| Т | 0.0252 эВ | - | 11.5 | 0,0170 | - | 11.3 | 0,00 | 0,141 | 0,0096 |

### Матрица неупругого рассеяния для свинца

| i | in(ii+k) при k равном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0,01 | 0,09 | 0,35 | 0,83 | 0,78 | 0,55 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | - | - |
| 2 | 0,06 | 0,26 | 0.61 | 0,55 | 0,40 | 0,15 | 0,05 | 0,02 | - | - | - |
| 3 | 0,21 | 0,35 | 0.27 | 0,24 | 0.11 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - |
| 4 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0,00 | 0.13 | 0,11 | 0.04 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |