# Углерод

| i | E | U | t | c | in | e | e | з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.5-10.5 МэВ | 0.48 | 1.20 | 0.002 | 0.35 | 0.85 | 0.35 | 0.351 | 0.109 |
|  | 4.0-6.5 МЭВ | 0.48 | 1.45 | 0.000 | 0.08 | 1-.37 | 0.18 | 0.544 | 0.138 |
|  | 2.5-4.0 МэВ | 0.48 | 2.00 | 0.000 | - | 2.00 | 0.08 | 0.726 | 0.155 |
|  | 1.4-2.5 МэВ | 0.57 | 1.80 | 0. 000 | - | 1.80 | 0.11 | 0.474 | 0.150 |
|  | 0.8-1.4 МэВ | 0.57 | 2.55 | 0.000 | - | 2.55 | 0.13 | 0.653 | 0.146 |
|  | 0.4-0.8 МэВ | 0.69 | 3.10 | 0.000 | - | 3.10 | 0.12 | 0.665 | 0.148 |
|  | 0.2-0.4 МэВ | 0.69 | 4.00 | 0.000 | - | 4.00 | 0.08 | 0.899 | 0.155 |
|  | 0.1-0.2 МэВ | 0.69 | 4.30 | 0.000 | - | 4.30 | 0.07 | 0.972 | 0.156 |
|  | 46.5-100 КЭВ | 0.77 | 4.50 | 0.000 | - | 4.50 | 0.06 | 0.923 | 0.158 |
|  | 21.5-46.5 КЭВ | 0.77 | 4.60 | 0.000 | - | 4.60 | 0.06 | 0.944 | 0.158 |
|  | 10.0-21.5 КЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 4.65-10.0 КЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 2.15-46.5 КЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 1.0-2.15 КЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 465-1000 ЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 215-465 ЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 100-215 ЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 46.5-100 ЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 21.5-46.5 эВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 10.0-21.5 ЗВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 4.65-10.0 ЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 2.15-4.65 ЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 1.0-2.15 ЭВ | 0.77 | 4.70 | 0.000 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 0.465-1.0 ЭВ | 0.77 | 4.701 | 0.001 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
|  | 0.215-0.465ЭВ | 0.77 | 4.701 | 0.001 | - | 4.70 | 0.06 | 0.964 | 0.158 |
| Т | 0.0252 ЭВ | - | 4.704 | 0.004 | - | 4.70 | - | - | - |

# МАТРИЦА НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ УГЛЕРОДА

| i | in(i i+k) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | - | - |